内蒙古神东天隆集团股份有限公司

大海则煤矿办公楼家具技术要求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司工程管理部

2025年3月19日

一、基本参数

| 序号 | 产品名称 | 图片 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实木班台 |  | 2600*1100*7600 | 件 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质 限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金配件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：桌面带皮板，多功能线盒，副柜可左右互换。 |
| 2 | 实木文件柜 |  | 2400*430*2000 | 件 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：文件柜上金属框玻璃门，下木门，衣柜带伸缩衣杆。 |
| 3 | 班椅 |  | 实木牛皮 | 件 | 13 | 1、覆面：采用优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2008《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准要求，其中：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）)均≥4级，撕裂力≥60N，禁用偶氮染料为未检出，游离甲醛≤35mg/kg，挥发性有机物（VOC)≤35mg/kg，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg，镉≤10mg/kg，PH值≥4，涂层粘着牢度≥10N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质气压棒，行程≥80mm。五星脚：优质实木五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。 5、功能结构：优质品牌同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰功能，最低座面高440mm。 |
| 4 | 班前椅 |  | 实木西皮 | 件 | 26 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级以上优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、水性漆：水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、功能结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构。 |
| 5 | 沙发 |  | 牛皮3+1+1 | 套 | 13 | 1、覆面：采用优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、GB/T22889-2008《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准要求，其中：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）)均≥4级，撕裂力≥60N，禁用偶氮染料为未检出，游离甲醛≤35mg/kg，挥发性有机物（VOC)≤35mg/kg，可萃取的重金属铅≤1.0mg/kg，镉≤10mg/kg，PH值≥4，涂层粘着牢度≥10N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、框架结构：实木框架，外露结构。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 |
| 6 | 实木长茶几 |  | 1200*600*450 | 件 | 15 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013 |
| 7 | 实木方茶几 |  | 600*600*450 | 件 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | 《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、几架：采用一级西南桦实木，木材含水率8%-12%，榫卯结构。 |
| 8 | 实木茶水柜 |  | 900*400*880 | 件 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金配件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：柜顶带沿，带抽屉。 |
| 9 | 实木双人床 含床垫 |  | 1500*2000*950 | 套 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 五金件：“海福乐”品牌或同档次品牌五金件，配优质尼龙脚垫。 结构：床屏：采用实木框架榫结构，床屏软包处理；带床箱、床板采用E0级18mm厚三聚氰胺板。床箱下面钉优质尼龙脚钉。配200mm厚弹簧软床垫。 |
| 10 | 实木三门衣柜 |  | 1500*500*2000 | 件 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金配件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：对开门，带层板，挂衣杆。 |
| 11 | 实木床头柜 |  | 500*450*500 | 件 | 26 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条 件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金配件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：上抽屉，下空格。 |
| 12 | 实木电视柜 |  | 1500*450*750 | 件 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：带门，带抽屉。 |
| 13 | 衣架 |  |  | 个 | 13 |  |
|  |  |  | 办公室 |  |  |  |
| 14 | 实木班台 |  | 2000*1050*750 | 件 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：桌面下铝合金框架，多功能线盒。 |
| 15 | 实木班台 |  | 1800*1050*750 | 件 | 50 |  |
| 16 | 实木文件柜 |  | 1800*400*2000 | 件 | 38 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金配件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁 7、功能结构：文件柜上金属框玻璃门，下木门，衣柜带伸缩衣杆。 |
| 17 | 班椅 |  | 实木西皮 | 件 | 63 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质气压棒，行程≥80mm。五星脚：优质实木五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。 5、功能结构：优质品牌同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰功能，最低座面高440mm。 |
| 18 | 班前椅 |  | 实木西皮 | 件 | 13 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级以上优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、水性漆：水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、功能结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构。 |
| 19 | 三人沙发 |  | 西皮 | 件 | 40 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、框架结构：实木框架，外露结构。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 |
| 20 | 实木长茶几 |  | 1200*600*450 | 件 | 38 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、几架：采用一级西南桦实木，木材含水率8%-12%，榫卯结构。 |
| 21 | 衣架 |  |  | 件 | 38 |  |
| 22 | 钢制文件柜 |  | 800*400*1850 | 件 | 150 | 1、钢材：采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。 2、工艺质量：表面经除油、除锈、磷化处理后，做喷塑涂饰。 3、五金件：优质铰链、锁具。 4、结构：上部为钢框玻璃对开门，内设2-3块可调层板，下部为钢板对开门，内设1-2块可调层板，搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。 钢制文件柜整体质量符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 1097-2010《钢制文件柜》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求，其中产品甲醛释放量未检出。 |
|  |  |  | 8人办公室 |  |  |  |
| 23 | 屏风工位 |  | 1800*1600*1200 | 套 | 32 | 1、屏风框架：全钢制框架，厚度40mm。 2、屏风结构：屏风上部采用双面布纹玻璃，中部包覆优质面料，桌面以下部分采用0.8厚优质一级冷轧钢板 3、屏风走线：屏风内部可大容量隐蔽走线、强弱电分离，可将强、弱电线路引至系统的任何位置。 4、屏风工位结构：L型桌板E0级环保三聚氰胺板、钢制衣柜、三屉推柜、活动主机架。 产品整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T4935-2016《办公家具 屏风桌》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T22792.1-2009《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》、GB22792.2-2008《办公家具 屏风第2部分：安全要求》、GB/T22792.3-2008《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求。 5、五金件：优质五金配件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 |
| 24 | 班椅 |  | 实木西皮 | 件 | 32 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质气压棒，行程≥80mm。五星脚：优质实木五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。 5、功能结构：优质品牌同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰功能，最低座面高440mm。 |
| 25 | 板式洽谈桌 |  | 1600*800*750 | 件 | 4 | 1、采用E0级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强度≥10MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.1%，密度≥0.6g/cm3。握螺钉力：板面≥1200N，板边≥850N。表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐划痕、耐光色牢度均合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 2、封边条：封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。 3、封边胶：选用游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤15g/L的热熔胶。 4、功能结构：优质钢制桌架，优质塑粉喷涂。 |
| 26 | 洽谈椅 |  | 网布弓形 | 件 | 24 | 1、覆面：采用优质防菌阻燃布覆面。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，可分解致癌芳香胺染料(纺织品)：未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质黑色烤漆弓形椅架25管2.0厚。 |
|  |  |  | 大会议室 |  |  |  |
| 27 | 实木会议桌 |  | 5000*2000*760 | 件 | 4 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：桌下暗藏走线，配多功能线盒。 |
| 28 | 会议椅 |  | 实木西皮 | 件 | 100 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级以上优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、水性漆：水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、功能结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构。 |
| 三层密集柜档案室 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 钢制密集柜 |  | 900*550*2350 | 件 | 56 | 密集架:由底盘、立柱、挂板、搁板、顶板、侧板、标签框、边缘材料等组成。 1、钢材：材料采用上海“宝钢”、“鞍钢”或同档次优质冷轧钢板 2、架体：双柱式。架体部分的规格：底盘3.0mm、立柱1.5mm、挂板1.2mm，层板1.0mm加加强筋； 3、立柱：立柱直接插入底盘内部，采用螺丝连接固定底盘下进行连接，以增加架体的牢固性和稳定性； 4、传动轮：前段为双臂轮，后端为单臂轮，滚轮与轨道接触为弧形点接触，以减少摩 擦； 5、侧面款式：侧面板、面板上下为冷轧钢板；密封条为镶嵌式设计，安装在条槽内； 6、手轮：采用曲柄离合器式，其结构齿轮自动挂档其摇把可自行停于垂直位置，摇柄和制动柄灵便、耐用、美观。 7、密集架传动装置：采用双轴传动，两根传动轴由前侧面板通体延伸至架体末端，保证架体运行稳定的同时，有效防止由于架体满载传动轴扭力增加导致的密集架前后轮运行不同步、脱轨现象的发生。 8、层板：层板材料规格1.0mm，每块层板承重60kg（单面）； 9、门板：在门锁未上锁时，门不能自动打开； 10、表面：涂饰采用阿克苏等知名品牌环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，部件进入大型喷涂生产线时，先经酸洗去锈、热水漂洗、清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再浸入磷化槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗，烘干预热后进行环氧树脂静电粉沫喷涂，色泽均匀统一，附着力强；塑粉（粉末涂料）符合HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料或GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量,具体参数要求：总铅（Pb）含量可溶性铅≤20mg/kg,可溶性重金属镉（Cd）≤5mg/kg,可溶性重金属铬（Cr）≤5mg/kg,可溶性重金属汞（Hg）≤5mg/kg。 |
| 30 | 板式办公桌 |  | 1600*800*750 | 件 | 1 | 1、采用E0级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强度≥10MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.1%，密度≥0.6g/cm3。握螺钉力：板面≥1200N，板边≥850N。表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐划痕、耐光色牢度均合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 2、封边条：封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。 3、封边胶：选用游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤15g/L的热熔胶。 4、功能结构：优质钢制桌架，优质塑粉喷涂。 |
| 31 | 板式阅览桌 |  | 1600*800*750 | 件 | 1 | 1、采用E0级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强度≥10MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.1%，密度≥0.6g/cm3。握螺钉力：板面≥1200N，板边≥850N。表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐划痕、耐光色牢度均合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 2、封边条：封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。 3、封边胶：选用游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤15g/L的热熔胶。 4、功能结构：优质钢制桌架，优质塑粉喷涂。 |
| 32 | 阅览椅 |  | 网布五星脚 | 件 | 4 | 1、覆面：采用优质防菌阻燃布覆面。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，可分解致癌芳香胺染料(纺织品)：未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质气压棒，行程≥80mm。五星脚：优质尼龙五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。 5、功能结构：优质品牌同步倾仰机构，具备升降、倾仰功能，最低座面高440mm。 |
| 四层党建活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 实木会议桌 |  | 6500*1800*760 | 件 | 1 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金配件，三节静音阻尼滑轨、铰链、“BMB”牌锁具。 7、功能结构：桌下暗藏走线，配多功能线盒。 |
| 34 | 会议椅 |  | 西皮 | 件 | 26 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质气压棒，行程≥80mm。五星脚：优质金属五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。 5、功能结构：优质品牌同步倾仰机构，具备升降、倾仰功能，最低座面高440mm。 |
| 35 | 板式书架 |  | 800*400*1800 | 件 | 19 | 1、采用E0级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强度≥10MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.1%，密度≥0.6g/cm3。握螺钉力：板面≥1200N，板边≥850N。表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐划痕、耐光色牢度均合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 2、封边条：封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。 3、封边胶：选用游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤15g/L的热熔胶。 4、功能结构：空格柜。 |
| 36 | 板式阅览桌 |  | 1600*800*750 | 件 | 4 | 1、采用E0级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强度≥10MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.1%，密度≥0.6g/cm3。握螺钉力：板面≥1200N，板边≥850N。表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐划痕、耐光色牢度均合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 2、封边条：封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。 3、封边胶：选用游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤15g/L的热熔胶。 4、功能结构：优质钢制桌架，优质塑粉喷涂。 |
| 37 | 阅览椅 |  | 网布弓形 | 件 | 20 | 1、覆面：采用优质防菌阻燃布覆面。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，可分解致癌芳香胺染料(纺织品)：未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质黑色烤漆弓形椅架25管2.0厚。 |
| 38 | 单人沙发 |  | 西皮 | 件 | 4 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、框架结构：实木框架，外露结构。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、功能结构：优质电镀沙发脚架。 |
| 报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 实木主席台桌 |  | 1600*500*750 | 件 | 10 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 |
| 40 | 主席台椅 |  | 实木西皮 | 件 | 20 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：采用ENF级以上优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、水性漆：水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、功能结构：椅座、背内的木框及椅架全部采用直角榫卯结构。 |
| 41 | 实木演讲桌 |  | 800*600*1200 | 件 | 1 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 |
| 42 | 实木条桌 |  | 1200*400*750 | 件 | 12 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 |
| 43 | 剧院椅 |  | 580*730*1000 | 件 | 336 | 1、座绵：采用高密度PU冷发泡定型棉，厚度为155mm，密度在55-60kg/m³。 2、背绵：采用高密度PU冷发泡定型棉，厚度为130mm ，密度在50-55kg/m³。 3. 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，厚度：6mm。 4、背外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外型成弧形，厚度：15mm。 5．座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型厚度：14mm。 6．扶手脚架：扶手框采用1.8mm厚度冷轧钢板经磨具冲压成型。底脚采用优质铝合金经模具压注成型承受力更强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。 7．中心轴：采用优质φ14mm优质实心铁，经久耐用。 8．扶手盖：进口橡木精制而成，外涂聚酯漆，厚度：25mm。 9．面料：采用高级专用面料，耐磨、抗污、防静电、防褪色。 10．侧板：采用优质高密度中纤板经雕刻机仿形成型，厚度2mm。 11．写字板：面板为高密度板一次成型，周围采用优质注塑封边，带笔槽，写字板承重静压≥100KG。 12．座框：采用1.5厚冷轧钢板经磨具冲压成型，铁框表面钉10mm夹板。 13．回位功能：座包采用阻尼回复机构（扭簧与阻尼器），噪音低至A声级（≤30DB），使回复时无冲击性撞击。在座板面上制有吸音小孔，以加强座椅的吸音功能。 14.地面固定：采用静电喷涂六角膨胀螺丝，不易生锈。外加防尘盖，美观大方。 |
| 一层大厅接待区 |  |  | 二层调度指挥大厅 |  |  |  |
| 44 | 沙发 |  | 西皮3+1+1 | 套 | 4 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、框架结构：实木框架，外露结构。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 |
| 45 | 实木长茶几 |  | 1400*700*450 | 件 | 4 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 |
|  | 区队楼 |  |  |  |  |  |
| 46 | 实木班台 |  | 1800*1050*750 | 件 | 5 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：桌面下铝合金框架，多功能线盒。 |
| 47 | 实木班台 |  | 1600*1050*750 | 件 | 20 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、五金件：优质五金件，三节静音阻尼滑轨、铰链、配优质密码锁或“望通”密码锁。 7、功能结构：桌面下铝合金框架，多功能线盒。 |
| 48 | 班椅 |  | 实木西皮 | 件 | 20 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（座密度≥35Kg/m³、背密度≥30Kg/m³、回弹性能≥40%）。 3、衬板：衬板：采用ENF级优质环保胶合板，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍剥离性能：合格，抗压性能：合格；点抗压性能：合格。 4、配件：优质气压棒，行程≥80mm。五星脚：优质实木五星脚架，优质尼龙纤维合成脚轮。 5、功能结构：优质品牌同步倾仰机构，前置式，具备升降、倾仰、功能，最低座面高440mm。 |
| 49 | 三人沙发 |  | 西皮 | 件 | 10 | 1、覆面：采用优质水性皮西皮覆面；符合GB/T16799-2018、GB/T22889-2008，其中涂层粘着牢度≥16N/10mm，撕裂力≥75N，气味≤2级，游离甲醛≤5mg/kg，禁用偶氮染料为未检出，可萃取的重金属铅、镉为未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、框架结构：实木框架，外露结构。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 |
| 宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 双人床 |  | 1500*2000*950 | 件 | 13 | 1、采用E0级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强度≥10MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.1%，密度≥0.6g/cm3。握螺钉力：板面≥1200N，板边≥850N。表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐划痕、耐光色牢度均合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 2、封边条：封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。 3、封边胶：选用游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤15g/L的热熔胶。 |
| 51 | 床头柜 |  | 500*450*500 | 个 | 13 | 1、采用E0级三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求，其中：甲醛释放量≤0.010mg/m³，静曲强度≥10MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.1%，密度≥0.6g/cm3。握螺钉力：板面≥1200N，板边≥850N。表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、表面耐划痕、耐光色牢度均合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 2、封边条：封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，所有板件双贴面，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。 3、封边胶：选用游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤15g/L的热熔胶。 |
| 52 | 床垫 |  | 1500*2000*200 | 个 | 13 | 弹簧：采用高锰碳钢强力连锁弹簧，高回弹无声，顺应人体曲线、翻身无震动。 内胆衬料：洁白、卫生，选料有：热熔消毒毡、无纺布，毡垫强度≥27.8N/cm。 面料：经抗菌卫生处理的高级棉加丝提花面料,面料耐高摩擦色牢度5级。 海绵：高密度海绵，柔软耐用，高弹性复原力强，能提供恰到好处的舒适感及承托力。 平衡胶网：内置环保平衡胶网，对受力起平衡作用，保护床垫内部结构，能有效延长使用寿命，同时增加透气度。 特点：一面为按摩棉一面加棕，冬夏两用，一面软一面硬。 说明：甲醛释放量≤0.044mg/m2*h,床垫耐久性≥98%。 执行标准： QB/T1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫 |
| 53 | 沙发 |  | 三人位沙发 | 张 | 13 | 覆 面：采用优质阻燃布覆面。符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，可分解致癌芳香胺染料(纺织品)：未检出。 2、泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉（密度≥35Kg/m³，回弹性能≥40%）。 3、框架结构：实木框架，外露结构。内部实木四面刨光，木材无树皮、无腐朽和虫蛀，高强度S形弹簧（直径3.00mm），高弹力尼龙编织带穿插编织打底，与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 |
| 54 | 茶几 |  | 1200*600*450 | 个 | 13 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造 板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，内胶合强度≥1.2MPa，板面握螺钉力≥2800N，板边握螺钉力≥2500N，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）:未检出。 2、面材：双面贴≥0.6mm厚优质木皮贴面，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求，其中：游离甲醛：未检出,木材含水率8%-12%。 3、封边：使用与木皮材质一致的实木封边，木材含水率8—12%，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，其中：甲醛释放量：未检出。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准要求，其中：游离甲醛：未检出， 挥发性有机化合物（VOC）≤70g/L，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量：未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：未检出。 5、胶粘剂：采用优质水基型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求，其中：游离甲醛：未检出，苯、甲苯+二甲苯：未检出。 6、几架：采用一级西南桦实木，木材含水率8%-12%，榫卯结构。 |
| 55 | 实木圆椅 |  |  | 把 | 26 | 1、面料:采用台湾“颐达”布艺，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性。 2、海绵：采用“万泰”牌环保阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、框架：采用实木脚架。 4、油漆：采用“华润”牌环保水性底漆、水性色漆，依托先进的油漆生产工艺，由世界领先的机器人自动喷涂设备完成作业，使产品达到环保、无异味、板件表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 |
| 窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 办公楼布帘 |  |  | 米 | 1535 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 65 | 办公楼布帘超高 |  |  | 米 | 1535 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 66 | 办公楼纱帘 |  |  | 米 | 1535 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 67 | 办公楼纱帘超高 |  |  | 米 | 1535 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 68 | 报告厅布帘 |  |  | 米 | 210 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 69 | 报告厅布帘超高 |  |  | 米 | 210 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 70 | 监控楼布帘 |  |  | 米 | 170 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 71 | 监控楼布帘超高 |  |  | 米 | 170 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 72 | 监控楼纱帘 |  |  | 米 | 170 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 73 | 监控楼纱帘超高 |  |  | 米 | 170 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 74 | 锌铝合金静音双轨道 |  |  | 米 | 817.7 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 75 | 区队楼布帘 |  |  | 米 | 240 | 布帘材质：雪尼尔绒。克重1350g,成品2倍定型帘。纱帘；金刚纱。 检测符合GB18401-2010B类产品标准的规定要求。 |
| 76 | 锌铝合金静音双轨道 |  |  | 米 | 120 | 静音轨道 |
| 77 | 冰箱 |  | 总容积≥150L |  | 26 | - 具有冷藏、冷冻功能，总容积不小于160L。 2、推荐海尔、海信、小米等知名品牌 |
| 78 | 电视 |  | 55英寸 |  | 26 | 1、推荐海尔、海信、小米等知名品牌 |
| 79 | 洗衣机 |  | 洗涤容量≥10KG;烘干容量≥5KG; |  | 13 | - 推荐海尔、海信、小米、小天鹅等知名品牌 - 全自动大容量洗烘一体机 |

二、推荐品牌

家具：黎明、中泰、震旦、兆生、百利、优冠

窗帘：宏绣、金蝉、蝶秀、亿鑫隆。

电器：海尔、海信、小米、西门子、长虹。

三、交货、质保期及售后服务

（一）交货时间:自合同签订之日起50天内。(注:投标方可提供第一批最快的供货方式并在标书中进行说明)。

（二）交货方式:中标方负责将家具运输到甲方指定地点、并负责家具的装卸、安装及美容，如在装卸过程中损坏严重，更换新家具所产生的一切费用由中标方承担。

（三）质保期：货到验收合格后三年。

（四）售后服务：质保期内按照规定实行“三包”,质保期内出现产品质量问题由中标方方负责免费更换检修。易损件及消耗件除外。

四、投标人资格

（一）投标人应具有良好的商业信誉,经营状况良好,在最近三年内没有骗取中标和严重违约。

（二）投标人应有近三年内不低于100万的同类家具业绩三起。

（三）投标方必须为厂家或代理商。